## Slide 1
1.化工流程图的结构与分析
(1)结构特点
(2)分析技巧
①箭头:进入的是投料(反应物),出去的是含产品中元素的物质(流程方向)、副产物或杂质(支线方向)。
②三线:出线和进线均表示物料流向或操作流程,可逆线表示物质循环。

## Slide 7
2.原料的预处理

## Slide 23
1.下图废铁屑为原料制备聚合硫酸铁(PFS)的一种工艺流程如下图
粉碎过筛的目的是 ,
酸浸时最合适的酸是 。
选取细小颗粒,增大反应物接触面积,提高酸浸反应速率
H2SO4

## Slide 24
2.钒具有广泛用途。黏土钒矿中,钒以+3、+4、+5价的化合物存在,还包括钾、镁的铝硅酸盐,以及SiO2、Fe3O4。采用由黏土钒矿制备NH4VO3的工艺流程如下图
回答下列问题:
(1)“酸浸氧化”需要加热,其原因是 。
(2)“酸浸氧化”中,VO+和VO2+被氧化成V,同时还有 离子被氧化。
加快酸浸和氧化反应速率(促进氧化完全)
Fe2+

## Slide 25
1.控制溶液的pH
(1)控制反应的发生,增强物质的氧化性或还原性,或改变水解程度。
(2)控制溶液的酸碱性使其中的某些金属离子形成氢氧化物沉淀。
①如若要除去Al3+、Mn2+溶液中含有的Fe2+,先用氧化剂把Fe2+氧化为Fe3+,再调溶液的pH。
②调节pH所需的物质一般应满足两点:能与H+反应,使溶液pH增大;不引入新杂质。例如:若要除去Cu2+溶液中混有的Fe3+,可加入CuO、Cu(OH)2、CuCO3、Cu2(OH)2CO3等物质来调节溶液的pH。

## Slide 26
2.控制反应的温度
(1)控制化学反应速率。
(2)控制平衡移动方向。
(3)控制固体的溶解与结晶,如趁热过滤能防止某物质降温时析出。
(4)促进溶液中气体的逸出或实现蒸馏。
(5)防止或实现某物质水解或分解。
(6)使催化剂达到最大活性。
(7)防止副反应的发生。

## Slide 27
3.调节反应物的浓度
(1)根据需要选择适宜浓度,控制一定的反应速率,使平衡移动有利于目标产物的生成,减小对后续操作产生的影响。
(2)反应物过量,能保证反应的完全发生或提高其他物质的转化率,但对后续操作也会产生影响。
4.控制反应体系的压强
(1)改变化学反应速率。
(2)影响平衡移动的方向。
5.使用催化剂
加快反应速率,提高生产效率。

## Slide 28
1.由硫酸浸出的Mn2+浸出液(含Mn2+、Fe2+、Al3+、Fe3+、H+等)经纯化得Mn2+纯化液。已知:MnO2的氧化性与溶液pH有关。金属离子沉淀的pH如下表:
纯化时先加入MnO2,后加入NH3·H2O,调溶液pH≈5,说明试剂加入顺序及调节pH的原因: 。
 | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ | Fe2+
开始沉淀时 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 6.3
完全沉淀时 | 2.8 | 4.7 | 7.8 | 8.3
先加MnO2,可利用溶液的酸性将Fe2+全部氧化为Fe3+,再加
NH3·H2O调溶液pH≈5,将Fe3+和Al3+沉淀除去

## Slide 29
2.辉铜矿石主要含有硫化亚铜(Cu2S)及少量脉石(SiO2)。一种以辉铜矿石为原料制备硝酸铜的工艺流程如图所示:
(1)“回收S”过程中温度控制在50~60 ℃之间,不宜过高或过低的原因是
。
(2)“保温除铁”过程中,加入CuO的目的是
; “蒸发浓缩、冷却结晶”过程中,要用HNO3溶液调节溶液的pH,其理由是 。
温度高苯容易挥发,温度低溶解速率小
调节溶液的pH,使Fe3+完全转化为Fe(OH)3沉淀
抑制Cu2+的水解

## Slide 30
1.物质转化过程中分离、提纯的常用方法
过滤 | 分离难溶物和可溶物,根据特殊需要采用趁热过滤、抽滤等方法
萃取和分液 | 利用物质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同来分离、提纯物质
蒸发结晶 | 提取溶解度随温度升高变化不大的物质,如NaCl
冷却结晶 | 提取溶解度随温度升高明显增大的物质、易水解的物质或结晶水合物,如KNO3、FeCl3、CuSO4·5H2O
蒸馏和分馏 | 分离沸点不同且互溶的液体混合物
冷却法 | 利用某些气体易液化的特点来分离气体,如合成氨工业中采用冷却法分离氨气和氮气、氢气
反萃取 | 被萃取物萃入有机相后,一般需要使其重新返回水相,此时把负载有机相与反萃剂(一般为无机酸或碱的水溶液)接触,使被萃取物转入水相,这一过程相当于萃取的逆过程,故称为反萃取

## Slide 31
2.获得产品阶段的常用操作
洗涤 | 冷水、热水、饱和溶液或有机溶剂洗涤,减少产品溶解损失
在气体氛围中蒸发 | 如从溶液中析出FeCl3、AlCl3等溶质时,应在HCl气流中加热,以防水解
蒸发浓缩、冷却结晶 | 如除去KNO3中的少量NaCl,获得KNO3晶体
蒸发结晶、趁热过滤 | 如除去NaCl中的少量KNO3,获得NaCl晶体

## Slide 32
1.以碳酸氢铵和氯化钠为原料制备碳酸钠,并测定产品中少量碳酸氢钠的含量,过程如下:

## Slide 33
已知:(ⅰ)当温度超过35 ℃时,NH4HCO3开始分解。
(ⅱ)相关盐在不同温度下的溶解度表(g/100 g H2O)
晶体A的化学式为 ,晶体A能够析出的原因是
。
NaHCO3
温度/ ℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3
NH4HCO3 | 11.9 | 15.8 | 21.0 | 27.0 |  |  | 
NaHCO3 | 6.9 | 8.2 | 9.6 | 11.1 | 12.7 | 14.5 | 16.4
NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.2
30~35 ℃,NaHCO3的溶解度小于NaCl、NH4HCO3和NH4Cl的溶解度

## Slide 34
2.(2022·湖北卷)某兴趣小组取盐湖水进行浓缩和初步除杂后,得到浓缩卤水(含有Na+、Li+、Cl-和少量Mg2+、Ca2+),并设计了以下流程通过制备碳酸锂来提取锂。

## Slide 35
25 ℃时相关物质的参数如下:
LiOH的溶解度:12.4 g/100 g H2O
化合物 | Ksp
Mg(OH)2 | 5.6×10-12
Ca(OH)2 | 5.5×10-6
CaCO3 | 2.8×10-9
Li2CO3 | 2.5×10-2

## Slide 36
回答下列问题:
(1)“沉淀1”为 。
(2)向“滤液1”中加入适量固体Li2CO3的目的是
。
(3)为提高Li2CO3的析出量和纯度,“操作A”依次为 、 、洗涤。
Mg(OH)2
将Ca2+转化成CaCO3沉淀除去,同时不引入新杂质
蒸发浓缩
趁热过滤

## Slide 37
1.循环物质的确定

## Slide 38
2.滤渣的确定
3.副产品的确定

## Slide 39
1.磁选后的炼铁高钛炉渣,主要成分有TiO2、SiO2、Al2O3、MgO、CaO以及少量的Fe2O3。为节约和充分利用资源,通过如下工艺流程回收钛、铝、镁等。

## Slide 40
该工艺条件下,有关金属离子开始沉淀和沉淀完全的pH见下表:
金属离子 | Fe3+ | Al3+ | Mg2+ | Ca2+
开始沉淀的pH | 2.2 | 3.5 | 9.5 | 12.4
沉淀完全(c=1.0×10-5 mol·L-1)的pH | 3.2 | 4.7 | 11.1 | 13.8
回答下列问题:
(1)“水浸”后“滤液”的pH约为2.0,在“分步沉淀”时用氨水逐步调节pH至11.6,依次析出的金属离子是 。
(2)“水浸渣”在160 ℃“酸溶”,最适合的酸是 。“酸溶渣”的成分是 、 。
(3)将“母液①”和“母液②”混合,吸收尾气,经处理得 ,循环利用。
Fe3+、Al3+、Mg2+
硫酸
SiO2
CaSO4
(NH4)2SO4

## Slide 41
2.锰常用于制造合金锰钢。某化工厂以软锰矿(主要成分是MnO2,含有SiO2、Fe2O3、CaO等少量杂质)为主要原料制取金属锰的工艺流程如图1所示。

## Slide 42
(1)“浸锰”步骤中往往有副产物MnS2O6生成,温度对“浸锰”反应的影响如图2所示。为减少MnS2O6的生成,“浸锰”的适宜温度是 ,“滤渣 Ⅰ”的成分是
(填化学式)。该步骤中可以再加入MnSO4以促进“滤渣 Ⅰ”析出,结合平衡移动原理分析其原因:
。
90 ℃
SiO2、CaSO4

## Slide 43
(2)“滤液 Ⅰ”中需要先加入MnO2充分反应后再调pH,写出加入MnO2时发生反应的离子方程式: 。
MnO2+2Fe2++4H+===Mn2++2Fe3++2H2O

## Slide 44
1.(2024·新课标卷)钴及其化合物在制造合金、磁性材料、催化剂及陶瓷釉等方面有着广泛应用。一种从湿法炼锌产生的废渣(主要含Co、Zn、Pb、Fe的单质或氧化物)中富集回收得到含锰高钴成品的工艺如下:

## Slide 45
已知溶液中相关离子开始沉淀和沉淀完全(c≤1.0×10-5 mol·L-1)时的pH:
 | Fe3+ | Fe2+ | Co3+ | Co2+ | Zn2+
开始沉淀的pH | 1.5 | 6.9 | — | 7.4 | 6.2
沉淀完全的pH | 2.8 | 8.4 | 1.1 | 9.4 | 8.2
回答下列问题:
(1)“酸浸”前废渣需粉碎处理,目的是 ,
“滤渣1”中金属元素主要为 。
(2)“过滤1”后的溶液中加入MnO2的作用是 。
取少量反应后的溶液,加入化学试剂 检验 ,若出现蓝色沉淀,需补加MnO2。
提高“酸浸”速率
Pb
将Fe2+氧化为Fe3+
铁氰化钾溶液
Fe2+

## Slide 46
(3)“氧化沉钴”中氧化还原反应的离子方程式为
、
。
(4)“除钴液”中主要的盐有 (写化学式),残留的Co3+浓度为
mol·L-1。
Mn+3Co2++7H2O===MnO2↓+3Co(OH)3↓+5H+
3Mn2++2H2O+2Mn===5MnO2↓+4H+
ZnSO4和K2SO4
1.0×10-16.7

## Slide 47
2.(2024·黑吉辽卷)中国是世界上最早利用细菌冶金的国家。已知金属硫化物在“细菌氧化”时转化为硫酸盐,某工厂用细菌冶金技术处理载金硫化矿粉(其中细小的Au颗粒被FeS2、FeAsS包裹),以提高金的浸出率并冶炼金,工艺流程如下:

## Slide 48
回答下列问题:
(1)北宋时期我国就有多处矿场利用细菌氧化形成的天然“胆水”冶炼铜,“胆水”的主要溶质为 (填化学式)。
(2)“细菌氧化”中,FeS2发生反应的离子方程式为
。
(3)“沉铁砷”时需加碱调节pH,生成 (填化学式)胶体起絮凝作用,促进了含As微粒的沉降。
CuSO4
4FeS2+15O2+2H2O===4Fe3++8S+4H+
Fe(OH)3

## Slide 49
(4)“焙烧氧化”也可提高“浸金”效率,相比“焙烧氧化”,“细菌氧化”的优势为
(填标号)。
A.无需控温 B.可减少有害气体产生
C.设备无需耐高温 D.不产生废液废渣
(5)“真金不怕火炼”表明Au难被O2氧化,“浸金”中NaCN的作用为
。
(6)“沉金”中Zn的作用为 。
(7)滤液②经H2SO4酸化,[Zn(CN)4]2-转化为ZnSO4和HCN的化学方程式为
。
用碱中和HCN可生成 (填溶质化学式)溶液,从而实现循环利用。
BC
与Au+结合形成[Au(CN)2]-,提高Au的还原性
将浸出液中的[Au(CN)2]-还原为Au
Na2[Zn(CN)4]+2H2SO4===Na2SO4+ZnSO4+4HCN
NaCN

## Slide 50
1.TiO2·xH2O沉淀与双氧水、氨水反应40 min所得实验结果如下表所示:
分析40 ℃时TiO2·xH2O转化率最高的原因
。
温度/ ℃ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
TiO2·xH2O转化率% | 92 | 95 | 97 | 93 | 88
低于40 ℃,TiO2·xH2O转化反应速率随温度升高而增加;超过40 ℃,双氧水分解与氨气逸出导致TiO2·xH2O转化反应速率下降

## Slide 51
2.向含NH4Cl的滤液中加入NaCl粉末,存在NaCl(s)+NH4Cl(aq)――→NaCl(aq) +NH4Cl(s)过程。为使NH4Cl沉淀充分析出并分离,根据NaCl和NH4Cl溶解度曲线,需采用的操作 、 、洗涤、干燥。
冷却结晶
过滤
解析 由曲线NH4Cl的溶解度随升温而增大,NaCl的溶解度随升温变化不明显,使NH4Cl沉淀充分析出,采用冷却结晶析出NH4Cl→过滤→洗涤→干燥。

## Slide 52
3.四钼酸铵是钼深加工的重要中间产品,具有广泛的用途。一种以钼精矿(主要含MoS2,还有Cu、Fe的化合物及SiO2等)为原料制备四钼酸铵的工艺流程如图所示。
回答下列问题:
(1)“焙烧”产生的气体用 吸收后可制取氮肥。
氨水

## Slide 53
(2)“浸出”时,MoO3转化为Mo。提高单位时间内钼浸出率的措施有
(任写两种)。
温度对90 min内钼浸出率的影响如图所示。当浸出温度超过80 ℃后,钼的浸出率反而降低,主要原因是温度升高使水大量蒸发,
导致 。
(3)“沉淀”时,加入NH4NO3的目的是
。
适当升温、搅拌、增加Na2CO3用量、增大Na2CO3浓度(合理即可)
Na2MoO4晶体析出,混入浸渣
提供N,使Mo充分转化为沉淀析出

## Slide 54
4.(2023·江苏卷)废催化剂的回收。回收V2O5-WO3/TiO2废催化剂并制备NH4VO3的过程可表示为
①酸浸时,加料完成后,以一定速率搅拌反应。提高钒元素浸出率的方法还有
。
升高温度、延长浸出时间等

## Slide 55
②通过萃取可分离钒和钨,在得到的钒酸中含有H4V4O12。已知H4V4O12具有八元
环结构,其结构式可表示为 。
③向pH=8的NaVO3溶液中加入过量的NH4Cl溶液,生成NH4VO3沉淀。
已知:Ksp (NH4VO3)=1.7×10-3,加过量NH4Cl溶液的目的是
。

## Slide 56
5.(2024·江西卷)稀土是国家的战略资源之一。以下是一种以独居石(主要成分为CePO4,含有Th3(PO4)4、U3O8和少量镭杂质)为原料制备CeCl3·nH2O的工艺流程图。

## Slide 57
已知:ⅰ.Ksp[Th(OH)4]=4.0×10-45,Ksp[Ce(OH)3]=1.6×10-20,Ksp[Ce(OH)4]=2.0×10-48
ⅱ.镭为第ⅡA族元素
回答下列问题:
(1)关于独居石的热分解,以下说法正确的是 (填标号)。
a.降低压强,分解速率增大 b.降低温度,分解速率降低
c.反应时间越长,分解速率越大 d.提高搅拌速度,分解速率降低
(2)Na2U2O7中铀元素的化合价为 ,热分解阶段U3O8生成Na2U2O7的化
学反应方程式为 。
b
+6

## Slide 59
(3)浓缩结晶后,得到的晶体产物化学式为 ,滤液可用于 阶段循环利用,避免产生大量的高碱度废水。
(4)溶解阶段,将溶液pH先调到1.5~2.0,反应后再回调至4.5。
①盐酸溶解Ce(OH)4的离子方程式为
。
②当溶液pH=4.5时,c(Th4+)= mol·L-1,此时完全转化为氢氧化钍沉淀。
(5)以BaSO4为载体形成共沉淀,目的是去除杂质 。
Na3PO4·12H2O或Na3PO4
热分解
2Ce(OH)4+8H++2Cl-===2Ce3++8H2O+Cl2↑
4.0×10-7
镭(或Ra)

## Slide 60
6.(2024·广东卷)镓(Ga)在半导体、记忆合金等高精尖材料领域有重要应用。一种从电解铝的副产品炭渣(含C、Na、Al、F和少量的Ga、Fe、K、Ca等元素)中提取镓及循环利用铝的工艺如下。

## Slide 61
工艺中,LAEM是一种新型阴离子交换膜,允许带负电荷的配离子从高浓度区扩散至低浓度区。用LAEM提取金属离子Mn+的原理如图。已知:
①pKa(HF)=3.2。
②Na3[AlF6](冰晶石)的Ksp为4.0×10-10。
③浸取液中,Ga(Ⅲ)和Fe(Ⅲ)以[MClm](m-3)-(m=0~4)
微粒形式存在,Fe2+最多可与2个Cl-配位,其他金属
离子与Cl-的配位可忽略。

## Slide 62
(1)“电解”中,反应的化学方程式为 。
(2)“浸取”中,由Ga3+形成[GaCl4]-的离子方程式为 。
(3)“还原”的目的:避免 元素以 (填化学式)微粒的形式通过LAEM,从而有利于Ga的分离。
(4)“LAEM提取”中,原料液的Cl-浓度越 ,越有利于Ga的提取;研究表明,原料液酸度过高,会降低Ga的提取率。因此,在不提高原料液酸度的前提下,可向 Ⅰ 室中加入 (填化学式),以进一步提高Ga的提取率。
(5)“调pH”中,pH至少应大于 ,使溶液中c(F-)>c(HF),有利于[AlF6]3-配离子及Na3[AlF6]晶体的生成。若“结晶”后溶液中c(Na+)=0.10 mol·L-1,则[AlF6]3-浓度为 mol·L-1。
Ga3++4Cl-===[GaCl4]-
铁
[FeCl4]-
高
NaCl
3.2
4.0×10-7

## Slide 63
(5)由pKa(HF)=3.2,Ka(HF)==10-3.2,为了使溶液中c(F-)>c(HF),c(H+)=
×10-3.2<10-3.2 mol·L-1,故pH至少应大于3.2,有利于[AlF6]3-配离子及Na3[AlF6]晶体的生成。若“结晶”后溶液中c(Na+)=0.10 mol·L-1,根据Na3[AlF6](冰晶石)的Ksp为4.0×10-10,[AlF6]3-浓度为 mol·L-1=4.0×10-7 mol·L-1。